**Выписка из СТО 50281518-168-2020**

**ТКАНЬ «Бриз Cotton Rich 130» арт. 18445**

Ткань «Бриз Cotton Rich 130» арт.18445, предназначена для пошива одежды медицинским работникам, сотрудникам лечебно-профилактических учреждений, работникам сферы услуг, для профессиональной одежды общего производственного назначения.

Ткань должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Нормы для готовой ткани |
| 1 Ширина ткани, см | 150+/-2,0 |
| 2 Поверхностная плотность, г/м2, | 135+/-7 |
| 3 Разрывная нагрузка ткани, Н, не менее: по основе  по утку | 500  300 |
| 4 Стойкость к истиранию по плоскости, циклы, не менее | 1800 |
| 5 Гигроскопичность, %, не менее | 5,5 |
| 6 Воздухопроницаемость, дм3/м2\*с, не менее | 60 |
| 7 Пиллингуемость, число пиллей на 10см2, не более | 3 |
| 8 Несминаемость, % не менее | 45 |
| 9 Изменение размеров после мокрой обработки при t-60ºC, %,  не более: по основе  по утку  после 5-ти стирок по основе  по утку | -2,0  -2,0/+1,5  -2,0  -2,0/+1,5 |
| 10 Содержание формальдегида, мкг/г, не более | 75 |
| 11 Массовая доля волокон, % | Хлопок -60 ПЭ-40 |

Норма устойчивости окраски готовой ткани должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Устойчивость окраски к воздействию | Норма устойчивости окраски, баллы, не менее |
| – света | 5 |
| – стирки | 4/4\* |
| -пота | 4/4\* |
| – дистиллированной воды | 4/4\* |
| –трения: сухого | 4\* |
| – глажения (с запариванием) | 4\* |
| – органического растворителя | 4\* |

Примечание : допускается снижение устойчивости окраски на 1 балл для черных и темных цветов.

###### Антимикробные свойства готовой ткани с отделкой CleanOK должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

###### 

*Таблица 3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Антимикробная активность\*, мм | |
| по Staphylococcus aureus | По Escherihia coli |
| - исходный образец | 0 (нет роста под образцом) | 0 (нет роста под образцом) |
| - после 5-стирок |

\* примечание: определяются на стадии разработки и постановки продукции на производство.

Устойчивость окраски: прочная (ПК).

Переплетение ткани: рогожка.

Дизайн: гладкокрашеная , отбеленная.

Заключительная отделка: мягкая (МО), бактериостатичная (CleanOK).

**Указания по уходу за специальной одеждой из ткани**

1 Одежда из ткани может подвергаться машинной стирке при температуре

не более 60ºС.

2 Рекомендуемый отжим - в режиме не более 500-600 об/мин.

3 Для стирки окрашенных тканей не применять моющие средства с оптическими отбеливателями.

4 Изделие, насыщенное влагой, сушить в подвешенном состоянии.

5 Температура нижней плиты утюга должна быть не более 150ºС.

6 Одежду возможно подвергать химической чистке с применением перхлориэтилена с последующей сушкой и глажением.

**Га­ран­тии из­го­то­ви­те­ля**

Срок хранения тканей на складах 3 года ,  при соблюдении условий хранения по ГОСТ 10581.

Мар­ки­ров­ка сим­во­ла­ми по ухо­ду в со­от­вет­ст­вии с ри­сун­ком 1 .



Рис. 1